２１世紀研究所：本の執筆

| 各研究所に対して仕上がり15ページほどの割り当て．10月20日締め切り（900字/ページ） １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０ 40字×22行＝880字（図表部分を考慮し，行数を調整する） |  |
| --- | --- |
| 序とまとめ：３ページ （60行程度） | 小関：３ページ（60行程度，分子設計） 池田：３ページ（60行程度，次世代材料の設計） 八木：３ページ（60行程度，塗布型材料の現状と今後の発展） 内藤：３ページ（60行程度，デバイス設計と評価， 材料設計への要求？） |

第X章　分子サイズの電気回路　－分子設計・合成から評価まで－

小関史朗1,2，池田　浩1,3，八木繁幸1,3，内藤裕義1,3

1分子エレクトロニックデバイス研究所, The Research Institute for Molecular Electronic Devices (RIMED)

2理学系研究科, Graduate School of Science

3工学研究科, Graduate School of Engineering

１．序

近年の電子デバイスの微細化は著しく急速に達成され，ナノサイズの世界に突入した．しかしながら，その微細化技術も限界に達しており，この限界を打破するには，分子サイズの電気回路（電子デバイス）の開発が望まれている．本研究所では，理論による分子設計から材料設計・合成評価，デバイス設計・評価に至る全工程を包括する研究者が集結し，起業を目指して研究を推進している．本章では，設立１周年を過ぎた研究所の現状について述べ，今後の展望を明確にし，将来に期待される成果について言及する．

２．研究の概要と組織

第１の研究対象は共通の有機EL薄膜材料である．これを用いたFlat Panel Display (FPD)は，液晶ディスプレイの次の世代を担う表示機器と期待され，主立った企業の研究所と同様に本大学においても複数の研究室において発光波長の適正化，高効率化，長寿命化，低コスト化や大面積化，そして軽量化を目指して研究が進められている．その中でも目立った研究成果を発表していた研究グループを集結しのが本研究所である．本研究所主催の研究会を開催し情報交換を行うことにより各グループの研究の進展を促している．本節では，構成する４つのグループの研究の現状と期待される成果についてそれぞれ紹介する．

本研究所は11名の研究員からなる：

１）分子設計グループ：小関史朗（理学系研究科教授・所長），麻田俊雄（理学系研究科准教授），松下武司（理学系研究科客員研究員・チッソ石油化学（株）），

２）材料設計・合成グループ：水野一彦（工学研究科教授），池田浩（工学研究科准教授），

３）材料合成・評価グループ：中澄博行（工学研究科教授），八木繁幸（工学研究科准教授），前田（工学研究科助教），

４）デバイス設計・評価グループ：内藤裕義（工学研究科教授），小林隆史（工学研究科助教），永瀬隆（工学研究科助教）．

以下，各グループの研究内容について概説する．

３．研究内容の詳細と研究成果

３－１．分子設計

材料を構成する分子の設計は量子化学計算法[ref.#1]を用いて行うことができる．材料分子の化学的・物理的特性を量子化学計算により求め，その結果をもとに適切な特性を有する分子を設計する．その際，量子化学計算法自体の信頼性を把握しておくことも重要である．特に有機金属錯体の電子状態に関する量子化学計算結果の信頼性はまだ比較的低く，適切な計算法を選択するとともにその結果の信頼性の範囲を十分考慮に入れて結果を解釈しなければ誤った結論を導く可能性は否定できない．以下に，有機EL材料分子として最もポピュラーなPt(thpy)2およびIr(ppy)3を取り上げて量子化学計算法を用いた研究の現状について述べてみる[ref.#2,3]．

よく知られているように有機金属錯体の電子状態は，複数の電子状態がエネルギー的に低く極めて接近しているために，それぞれの電子状態を適切に記述することは比較的難しい．近年，多くの理論研究や実験研究において密度汎関数法[ref.#4]による計算結果が実験結果の解釈に用いられるようになったが，有機金属錯体に対して密度汎関数法を用いる場合には注意が必要である．我々の研究では，各電子状態の特性およびそれらの間の相互作用を明瞭に取り扱うために，密度汎関数法よりも信頼性の高いmulti-configuration self-consistent field (MCSCF) + multi-reference configuration interaction (MRCI)法[ref.#5]に動的電子相関効果を考慮した方法を用いた．なお，量子化学計算の負荷を下げるために，effective core potential (ECP)基底関数系のひとつであるSBKJC+p基底[ref.#6]を用いた（紙面の都合上，計算方法の詳細は省略する）．この方法を用いて求めた波動関数を用いて，異なるスピン多重度を有する電子状態間のスピン軌道相互作用[ref.#7]や同一スピン多重度を有する電子状態間の非断熱相互作用[ref.#8]を明瞭に考慮し，項間交差や内部転換による無輻射遷移確率や蛍光・燐光の輻射遷移確率を見積もり，発光スペクトルの形状を予測する．今までの研究では，多数の振動モードを有する系における無輻射遷移確率の見積もりが困難であり，輻射遷移確率の理論計算より予測される発光スペクトルを得た段階である（図＃）．今後，輻射遷移確率と比較しうるだけの信頼度を持つ無輻射遷移確率を見積もり，燐光消光の起こりにくい分子の設計も試みる．

輻射遷移確率から予測されたスペクトルのピークの波長は実験結果と比較して相対的に短く予測されているが，発光スペクトルの形状は実験結果と矛盾しない．

以上の良好な結果に基づいて，より適切な材料分子を設計すべく研究を進めている：

１）有機金属錯体の中心金属の置換，

２）配位子の置換，

３）配位子への置換基導入

の可能性があげられる．毒性および合成の難しさから中心金属Ir/Ptを他の重金属元素で置き換えるのは難しい．現在は配位子置換および配位子への置換基導入に重点をおいて研究を進めている．本研究グループでは，分子単体の量子化学計算に加えて，薄膜中の振る舞いについての知見を得るために，薄膜をモデル化した量子化学計算的手法であるquantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM)法を用いた計算も実行している．発光分子であるIr錯体を量子化学計算により取り扱い，周辺を取り囲む分子を古典的分子動力学法により取り扱い，Ir錯体の燐光発光波長およびその強度に与える影響を考察中である．

これらの研究手法は，類似した過程をたどる有機トランジスタや有機太陽電池の分子（材料）設計に利用することができる．実際，有機太陽電池には有機ELにおける代表的な錯体Ir(ppy)3やAlq3等が用いられており，量子化学計算結果をそのまま利用することができる．

３－２．材料設計：有機ラジカルを用いた次世代ELデバイスの提案と設計

有機ラジカルを用いた次世代の新規素子技術の創製を目標とする．

序

現在までの成果

今後

３－３．材料合成：塗布型有機EL材料の現状と今後

塗布型デバイスを基本とし，低コストな印刷技術を利用して有機デバイスの設計を行う．

序

現在までの成果

今後

３－４．デバイス設計と評価：新規デバイスの示唆

序

現在までの成果

今後

４．今後の展望

有機EL薄膜材料は柔軟な表示デバイスだけではなくいくつかの電子デバイスへの応用が期待できる．現在，最も着目されているのが照明機器であり，一部既に商品化されている．現在広まりつつある無機LEDを用いた機器の次の世代の照明として高い需要が，．．．さらに，電気回路を構成するトランジスタへの応用，いわゆる有機トランジスタ(field-effect transistor)の設計も我々のターゲットである．さらに，今後最も発展が期待される有機太陽電池の材料設計にもこれらの技術を用いることができる．

有機二次電池

これらの技術を用いた電子ペーパー，RFIDタグ（RF = radio frequency）

タッチパネルなどへの応用を目的とした有機物を用いたセンサー駆動回路を開発する．

研究所の方向性

企業との共同研究

５．文献